ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ МАТЕРИАЛА

BIOTUM®

Мастика битумно-полимерная кровельная,

маркированная товарным знаком BIOTUM®

по СТО 32908913-003-2025

Описание продукта

Мастика кровельная BIOTUM® представляет собой битумно-полимерную мастику, разогреваемую перед применением, предназначенную для приклеивания рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, устройства защитных слоев кровель, устройства и ремонта мастичных кровель, устройства мастичных слоев гидроизоляции и пароизоляции строительных конструкций, зданий и сооружений. По внешнему виду мастика представляет собой однородный аморфный материал черного цвета, без видимых посторонних включений, в том числе, при разогреве до рабочей температуры.

Свойства

Мастика кровельная BIOTUM®- материал, разогреваемый перед применением, обладающий повышенной вязкостью, эластичностью, полностью водонепроницаемый, способный при оказании механического воздействия испытывать упругие деформации.

Характеристики

Технические характеристики мастики кровельной BIOTUM® основываются на ГОСТ 30693-2000:

| Наименование характеристики | Значение показателя для кровельной мастики |
| --- | --- |
| Условная прочность, МПа(кгс/см2) | ≥0,2(2,0) |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ≥100 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа(кгс/см2) | ≥0,1(1,0) |
| Прочность сцепления между слоями, МПа(кгс/см2) | ≥0,1(1,0) |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м (кгс/см) | ≥0,1(1,0) |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе | ≤2 |
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа | Выдерживает |
| Гибкость на брусе диаметром 5мм при температуре -15°С | Выдерживает |

Указания по применению

Мастика кровельная BIOTUM® должна применяться в соответствии с требованиями действующих строительных норм, сводов правил и рекомендаций (инструкций) по применению конкретного вида мастики.

Мастика применяется в сухую погоду при температуре наружного воздуха ≥10˚С.

Поверхность, на которую наносится мастика, должна быть сухой и чистой.

Мастика должна быть разогрета до температуры185±5˚С и гомогенизирована.

Нагрев выше 200˚С - запрещен.

Ремонт кровли:

- место протечки зачистить и высушить;

- из стеклоткани или рубероида вырезать прямоугольник, края которого выступают за пределы места повреждения ≥15см (Внутренняя заплатка);

- из этого же материала вырезать второй прямоугольник, который больше первого на 10-15 см с каждой стороны (Внешняя заплатка);

- на место повреждения нанести мастику в один слой и дать ей подсохнуть. Сверху уложить внутреннюю заплатку и прижать валиком;

- на внутреннюю заплатку и на выглядывающий за ее пределы первый слой мастики нанести второй слой. Приклеить внешнюю заплатку и покрыть еще одним мастичным слоем;

- финишный слой мастики отсыпать песком.

Гидроизоляция кровли:

- тщательно выровнять кровлю;

- очистить и обеспылить поверхность;

- покрыть праймером в 2 слоя (второй слой наносить только после высыхания первого);

- нагреть и гомогенизировать мастику;

- наносить мастику параллельными полосами, избегая потеков и наплывов (последующий слой наносится только после высыхания предыдущего);

- готовую кровлю отсыпать гравием или песком.

Приклеивание рулонных материалов:

- в зависимости от производителя и типа материала, подходы к использованию мастики могут отличаться;

- мастику наносить тонким слоем, около 1 мм; особое внимание уделить краям и стыкам.

Упаковка и хранение

Мастику кровельную BIOTUM® упаковывают в картонные короба с антиадгезионным вкладышем по 14,7 кг и паллетируют в соответствии со схемой 5-рядной упаковки.

Хранят в помещениях или на закрытых площадках, исключающих попадание прямых солнечных лучей, активных жидкостей, растворителей, влаги, на расстоянии более 1 м от источников тепловой энергии. Штабелировать поддоны с материалом запрещено!

## 1.Короб с готовой продукцией.

## Размеры короба 376×240×220 мм

## 2. Этикетка упаковочная, самоклеящаяся.

## 3. Деревянный поддон 1200мм×1200 мм×145мм

## Габаритные размеры: 1200×1200×1245мм

## Количество коробов на поддоне: 65 шт.

## Масса короба (нетто): 14,7 кг