Перечень проводимых измерений (испытаний) и сроки их исполнения

| № п./п. | Объект контроля | Наименование контролируемого показателя | Регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний | Масса нетто пробы (образца), кг | Срок исполнения, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вяжущие полимерно-битумные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол по ГОСТ Р 52056-2025 | Однородность | 7.2 | 1,0 | 1 |
|  |  | Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее | ГОСТ 33136-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | ГОСТ 33142-2014 с дополнением по 7.3 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура вспышки, °С, не ниже | ГОСТ 33141-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Динамическая вязкость при 135°С, Па·с, не более | ГОСТ 33137-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Изменение массы после старения, % | ГОСТ 33140-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Изменение температуры размягчения после старения, °С | ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура хрупкости, °С, не выше | ГОСТ 33143-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Эластичность при 25 °С, %, не менее, | ГОСТ Р 72081-2025 | 1,0 | 1 |
|  |  | Эластичность при 0 °С, %, не менее, | ГОСТ Р 72081-2025 | 1,0 | 1 |
|  |  | Эластичность при 25 °С после старения, % | ГОСТ 33140-2014 ГОСТ Р 72081-2025 | 1,0 | 1 |
|  |  | Эластичность при 0 °С после старения, % | ГОСТ 33140-2014 ГОСТ Р 72081-2025 | 1,0 | 1 |
|  |  | Глубина проникания иглы при 0 °С, 0,1 мм, не менее | ГОСТ 33136-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Энергия деформации при 10°С, Дж/см2 | ГОСТ 33138-2014 ГОСТ EN 13703-2013 | 1,0 | 1 |
|  |  | Стабильность при хранении: -изменение температуры размягчения, °С, не более -изменение глубины проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не более | ГОСТ EN 13399-2013 ГОСТ 33142-2014 ГОСТ 33136-2014 | 1,5 | 4 |
|  |  | Сцепление с мрамором или песком | ГОСТ 11508-74 (метод А) | 1,0 | 1 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ Р 52056-2025 | 2,5 | 5 |
| 2 | Материалы вяжущие нефтяные битумные по ГОСТ Р 58400.1-2019 | Температура вспышки | ГОСТ 33141-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Динамическая вязкость при температуре 135°C | ГОСТ 33137-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Сдвиговая устойчивость (определение марки / подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.10-2019 | 1,0 | 1 |
|  |  | Изменение массы после старения по методу RTFOT | ГОСТ 33140-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Сдвиговая устойчивость после старения по методу RTFOT (определение марки / подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.10-2019 | 1,0 | 1 |
|  |  | Старение по методу PAV | ГОСТ Р 58400.5-2019 | 1,0 | 3 |
|  |  | Усталостная устойчивость после старения по методу PAV (определение марки / подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.10-2019 | 0,5 | 1 |
|  |  | Низкотемпературная устойчивость после старения по методу PAV | ГОСТ Р 58400.8-2019 | 0,5 | 2 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.1-2019 | 2,5 | 5 |
| 3 | Материалы вяжущие нефтяные битумные по ГОСТ Р 58400.2-2019 | Температура вспышки | ГОСТ 33141-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Динамическая вязкость при температуре 135°C | ГОСТ 33137-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Сдвиговая устойчивость (определение марки / подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.10-2019 | 1,0 | 1 |
|  |  | Изменение массы после старения | ГОСТ 33140-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Устойчивость при многократных сдвиговых деформациях (определение марки / подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.6-2019 | 1,0 | 1 |
|  |  | Старение по методу PAV | ГОСТ Р 58400.5-2019 | 1,0 | 3 |
|  |  | Усталостная устойчивость после старения по методу PAV (определение марки / подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.10-2019 | 0,5 | 1 |
|  |  | Низкотемпературная устойчивость после старения по методу PAV | ГОСТ Р 58400.8-2019 | 0,5 | 2 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ Р 58400.2-2019 | 2,5 | 5 |
| 4 | Герметики битумно-полимерные по ГОСТ 30740-2000 | Температура, характеризующая гибкость, °C | ГОСТ 30740-2000 (п. 8.1) | 1,0 | 2 |
|  |  | Температура липкости, °C | ГОСТ 30740-2000 (п. 8.2) | 1,0 | 2 |
|  |  | Относительное удлинение в момент разрыва при минус 20°C, % | ГОСТ 30740-2000 (п. 8.3) | 1,0 | 2 |
|  |  | Выносливость, количество циклов | ГОСТ 30740-2000 (п. 8.5) | 1,0 | 3 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 25945-98 (п. 3.5) | 1,0 | 2 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ 30740-2000 | 2,5 | 4 |
| 5 | Битум нефтяной дорожный вязкий по ГОСТ 33133-2014 | Глубина проникания иглы, при температуре 0°C | ГОСТ 33136-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Глубина проникания иглы, при температуре 25°C | ГОСТ 33136-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Индекс пенетрации | ГОСТ 33134-2014 | - | 1 |
|  |  | Определение динамической вязкости ротационным вискозиметром | ГОСТ 33137-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Растяжимость при температуре 0°C | ГОСТ 33138-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Растяжимость при температуре 25°C | ГОСТ 33138-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Старение под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT) | ГОСТ 33140-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 33142-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура хрупкости по Фраасу | ГОСТ 33143-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура вспышки | ГОСТ 33141-2014 | 1,0 | 1 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ 33133-2014 | 2,0 | 3 |
| 6 | Битум нефтяной дорожный вязкий по ГОСТ 22245-90 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 | 1,0 | 1 |
|  |  | Глубина проникания иглы, при температуре 25°C | ГОСТ 11501-78 | 1,0 | 1 |
|  |  | Глубина проникания иглы, при температуре 0°C | ГОСТ 11501-78 | 1,0 | 1 |
|  |  | Растяжимость при температуре 25°C | ГОСТ 11505-75 | 1,0 | 1 |
|  |  | Растяжимость при температуре 0°C | ГОСТ 11505-75 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 | 1,0 | 1 |
|  |  | Температура хрупкости по Фраасу | ГОСТ 11507-78 | 1,0 | 1 |
|  |  | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 | - | 1 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ 22245-90 | 2,0 | 3 |
| 8 | Герметики битумные по ГОСТ 32872-2014 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.11) | 1,0 | 1 |
|  |  | Прочность сцепления (адгезия) с основанием методом отрыва | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.4) | 1,0 | 2 |
|  |  | Относительное удлинение при растяжении при минус 20°C | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.5) | 1,0 | 2 |
|  |  | Эластичность при температуре 0°C | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.13) | 1,0 | 2 |
|  |  | Эластичность при температуре 0°C после искусственного старения | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.14) | 1,0 | 2 |
|  |  | Текучесть при температуре 60°C | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.6) | 1,0 | 2 |
|  |  | Текучесть при температуре 70°C | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.6) | 1,0 | 2 |
|  |  | Текучесть при температуре 80°C | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.6) | 1,0 | 2 |
|  |  | Водопоглощение | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.7) | 1,0 | 3 |
|  |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 32845-2014 (п. 4.8) | 1,0 | 5 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ 32872-2014 | 2,5 | 6 |
| 9 | Мастики кровельные и гидроизоляционные по ГОСТ 30693-2000 | Условная прочность | ГОСТ 26589-94 (п. 3.3) | 1,0 | 2 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 26589-94 (п. 3.3) | 1,0 | 2 |
|  |  | Прочность сцепления с основанием (метод Б) | ГОСТ 26589-94 (п. 3.4) | 1,0 | 2 |
|  |  | Водопоглощение в течение 24 ч | ГОСТ 26589-94 (п. 3.9) | 1,0 | 3 |
|  |  | Гибкость на брусе с радиусом закругления 5±0,2 мм | ГОСТ 26589-94 (п. 3.12) | 1,0 | 2 |
|  |  | Водонепроницаемость в течение не менее 72 часов, при давлении не менее 0,001 МПа | ГОСТ 26589-94 (п. 3.10) | 1,0 | 8 |
|  |  | Водонепроницаемость в течение не менее 10 мин, при давлении не менее 0,03 МПа | ГОСТ 26589-94 (п. 3.10) | 1,0 | 5 |
|  |  | Комплекс испытаний (определение или подтверждение марки) | ГОСТ 30693-2000 | 2,5 | 8 |
| 10 | Все виды материалов | Подготовка/термостатирование пробы | В соответствии с документами на методы проводимых испытаний | - | 1,0 |